Сертифікат якості

Дата: 2022.06.30

Виробник: Медтру Ентерпрайз Ко., Лтд./MEDTRUE ENTERPRISE CO., LTD

Назва продукту: Серветка медична, просочена спиртовим розчином 3х6см

Тип упаковки: 100 шт/пак

Результати випробувань:

| Назва тесту | Специфікація | Результат |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Білий нетканий матеріал, поверхня повинна бути чистою площині та по краю. | Відповідає |
| Розмір | 3cмx6cм | Відповідає |
| Вага тканини | 45+/-3гр/м2 | 50 гр/м2 |
| Колір | Білий | Білий |
| Склад тканини | Нетканий матеріал | Відповідає |
| Склад | серветка, 50гр/м2, здатність до поглинання ≥600% Віскоза 70% та волокна поліпропілену 30% | Відповідає |
| Пакування | Алюмінієвий пакетик | Відповідає |
| Насичення | вода та 70% ізопропіловий спирт | Відповідає |

Технічна специфікація:

| Межа міцності при розтягуванні в поздовжньому напрямку | 160±20N/5см |
| --- | --- |
| Міцність поперечна | 160±20N/5см |
| Подовження поздовжнє | 880±100% |
| Проникність для водяної пари | 3500±500/м2/24г |
| Повітропроникність | 1150±100/м2/24г |
| Інші характеристики | Температурний режим 5oC-35 oC Продукт стерилізовано за EO |

Умови зберігання: зберігати за температурою 50-350С, вологість у приміщенні нижче 80%.

Після порівнянь з необхідними значенням, використаний нетканий матеріал кваліфіковано, як це зазначено вище.

LOT (ПАРТІЯ): 20220307

Дата виробництва: 2022.06.30

Термін придатності: 2027.06.30

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»
Україна, 61050 м. Харків
вул. Франківська, буд.14
тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.com.ua